ГОСТ 26633-91

Для  бетонов установлены следующие классы:

По прочности на сжатие: В3,5 соответствует: М50; В5 – М75; В7,5 – М100; В10 – М150; В12,5 – М200; В15 – М250; В20 – М300; В25 – М350; В30 – М400; В35 – М450; В40 – М500; В45 – М550; В50 – М600; В55 – М700; В60 – М800; В65 – М900;В70 – М100;

Примечание. Допускается применение бетона промежуточных классов по прочности на сжатие В22,5 и В27,5;

По прочности на осевое растяжение: Вt 0,4; Вt 0,8; Вt 1,2; Вt 1,6; Вt 2,0; Вt 2,4; Вt 22,8; Вt 3,6; Вt 4,0;

- по прочности на растяжение при изгибе: Btb 0,4; Вtb 0,8; Btb 1,2; Btb 1,6; Btb 2,0; Btb 2,4; Btb 2,8; Btb 3,2; Btb 3,6; Btb 4,0; Btb 4,4; Btb 4,8; Btb 5,2; Btb 5,6; Btb 6,0; Btb 6,4; Btb 6,8; Btb 7,2; Btb 8,0;

Для бетонов конструкций, подвергающихся в процессе эксплуатации попеременному замораживанию и оттаиванию, назначают следующие марки бетона по морозостойкости:

F50; F75; F100; F200; F300; F400; F500; F600; F800; F1000.

Для бетонов конструкций, к которым предъявляют требования ограничения проницаемости или повышенной плотности и коррозийной стойкости, назначают марки по водонепроницаемости. Установлены следующие марки по водонепроницаемости:

W2; W4; W6; W8; W10; W12;W14; W16; W18; W20.